Акт наработки катодного материала NMC811

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР — значения не являются производственной инструкцией

| Идентификатор | MA-NMC-001 |
| --- | --- |
| Тип документа | manufacturing_act |
| Материал | LiNi₀.₈Co₀.₁Mn₀.₁O₂ |
| Партия | NMC-811-D01 |
| Дата | 15.05.2026 |

# Цель наработки

Получение демонстрационной партии катодного материала NMC811 для последующего физико-химического и электрохимического контроля.

# Получение прекурсора

Раствор солей никеля, кобальта и марганца с мольным отношением 8:1:1 подавали в реактор осаждения.

Осаждение проводили 12 ч при 50 °C и pH 11,2. После фильтрации осадок промывали до электропроводности фильтрата не более 50 мкСм/см.

# Сушка и смешение

Промытый прекурсор сушили 12 ч при 120 °C. Высушенный материал смешали с LiOH·H₂O при избытке лития 3 мол. %.

# Термообработка

Смесь нагревали до 480 °C с выдержкой 5 ч, затем до 750 °C с выдержкой 12 ч. Расход кислорода составлял 5 л/мин.

# Полученный продукт

После охлаждения, дезагломерации и просева получена учебная партия NMC-811-D01 массой 2,4 кг.

# Заключение

Учебная партия передана на рентгенофазовый анализ, определение гранулометрического состава и изготовление лабораторных ячеек.

| Роль | Ф.И.О. | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ________________ | ________________ |