Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Акт наработки №manual-required-source

От Не указано

1.	Наименование образцов: Не указано

2.	Код (шифр, лабораторный номер) образца: Не указано

3.	Дата изготовления (или период): Не указано

4.	Внешний вид образца: 5 листов; один край у листа №2 с утолщением; толщина сухой ленты 0,31-0,34 мм

5.	Место наработки образцов: МФТИ, Физтех, г. Долгопрудный, ул. Научный переулок, д.4, лаборатория пост-литий-ионных электрохимических систем

6.	Цель работ: Не указано

7.	Краткое описание работ: Подготовлен порошок БА-17 (300 г) с растворителем MEK/EtOH (70/30, всего 190 г), диспергатором BYK-111 (3,0 г) и связкой PMMA (24 г). Смесь перемешивали 3 ч при вязкости 3,8 Па·с (температура 25 °C). Добавлено 8 г растворителя, пластификатор DBP (12 г), смесь перемешана еще 16 ч на роллах. Вязкость снизилась до 3,1 Па·с. Состав отфильтрован через сетку 100 мкм после вакуумирования при -0,08 МПа в течение примерно 15 мин. Полученный состав нанесен ножом с зазором 0,75 мм на силиконизированный ПЭТ со скоростью каретки 0,6 м/мин. Образцы сушились ночь при температуре 21-23 °C. Итоговая годная площадь составила 1,7 м².

8.	Заключение: Не указано

Руководитель рабочей группы: Руководитель проектов _________________ Волошина В.Б.

Акт составил: Инженер ___________________________________________ Лагуткина А.А.